Couple de serrage visserie

| Valeur recommandée des couples de serrage en Nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø d nominal (mm) | pas (mm) | plat sur hexagone | qualité 5.6 | qualité 5.8 | qualité 6.8 | qualité 8.8 | qualité 9.8 | qualité 10.9 | qualité 12.9 |
| 1,6 | 0,35 | 3,2 | 0,075 | 0,105 | 0,120 | 0,16 | 0,18 | 0,235 | 0,275 |
| 2 | 0,40 | 4 | 0,159 | 0,222 | 0,254 | 0,339 | 0,381 | 0,498 | 0,582 |
| 2,5 | 0,45 | 5 | 0,33 | 0,463 | 0,529 | 0,705 | 0,793 | 1,04 | 1,21 |
| 3 | 0,50 | 5,5 | 0,57 | 0,8 | 0,91 | 1,21 | 1,38 | 1,79 | 2,09 |
| 4 | 0,7 | 7 | 1,3 | 1,83 | 2,09 | 2,78 | 3,16 | 4,09 | 4,79 |
| 5 | 0,8 | 8 | 2,59 | 3,62 | 4,14 | 5,5 | 6,27 | 8,1 | 9,5 |
| 6 | 1 | 10 | 4,49 | 6,2 | 7,1 | 9,5 | 10,84 | 14 | 16,4 |
| 8 | 1,25 | 13 | 10,9 | 15,2 | 17,4 | 23 | 26,34 | 34 | 40 |
| 10 | 1,5 | 16 | 21 | 30 | 34 | 46 | 52 | 67 | 79 |
| 12 | 1,75 | 19 | 37 | 52 | 59 | 79 | 90 | 116 | 136 |
| 14 | 2 | 21 | 59 | 83 | 95 | 127 | 143 | 187 | 219 |
| 16 | 2 | 24 | 93 | 130 | 148 | 198 | 224 | 291 | 341 |
| 18 | 2,5 | 27 | 128 | 179 | 205 | 283 | / | 402 | 471 |
| 20 | 2,5 | 30 | 182 | 254 | 291 | 402 | / | 570 | 667 |
| 22 | 2,5 | 34 | 250 | 350 | 400 | 552 | / | 783 | 917 |
| 24 | 3 | 36 | 313 | 428 | 500 | 691 | / | 981 | 1148 |
| 27 | 3 | 41 | 463 | 649 | 741 | 1022 | / | 1452 | 1700 |
| 30 | 3,5 | 46 | 628 | 880 | 1005 | 1387 | / | 1969 | 2305 |
| 33 | 3,5 | 50 | 854 | 1195 | 1366 | 1884 | / | 2676 | 3132 |
| 36 | 4 | 55 | 1096 | 1534 | 1754 | 2418 | / | 3435 | 4020 |
| 39 | 4 | 60 | 1424 | 1994 | 2279 | 3139 | / | 4463 | 5223 |
| 42 | 4,5 | 65 | 1760 | 2464 | 2816 | 3872 | / | 5515 | 6453 |
| 45 | 4,5 | 70 | 2203 | 3085 | 3525 | 4847 | / | 6903 | 8079 |
| 48 | 5 | 75 | 2659 | 3722 | 4254 | 5849 | / | 8330 | 9748 |
| 52 | 5 | 80 | 3425 | 4795 | 5480 | 7335 | / | 10731 | 12558 |
| 56 | 5,5 | 85 | 4270 | 5978 | 6832 | 9394 | / | 13379 | 15656 |
| 60 | 5,5 | 90 | 5306 | 7428 | 8490 | 11673 | / | 16625 | 19455 |
| 64 | 6 | 95 | 6382 | 8935 | 10212 | 14041 | / | 19998 | 23402 |